Musterleistungsverzeichnis für den Doppelrohrschacht DN1000

| St | Einsteigschacht, rund, lichte Weite 1000 mm, aus Kunststofffertigteilen gemäß EN 476 (DIN 19549) bzw. 1986 Teil 1 und statischem Nachweis zu Verkehrs-, Boden,- Grundwasserlasten sowie Auftriebsnachweis. Schachtboden, Steigrohr und Konus als Monolitbauwerk wasserdicht verschweißt. Schachtboden bestehend aus PE-HD Ein- und Auslauf DN 150 bis DN 500 wahlweise Ultra-Rib (DIN 16961) PE-HD (DIN 8074) oder KG (DIN 19534). weitere Zuläufe DN 150 bis DN 400 wahlweise Ultra-Rib (DIN 16961), PE-HD (DIN 8074) oder KG (DIN 19534) Gefälle und Abwinklung gemäß Ausführungsplanung. Seitlicher Zulauf als Zulage. Steigrohr DN 1000 (DIN 16961) mit gerippter Außenwand und glatter Innenfläche (Werkstoff PE-HD) inkl. Steigleiter GFK mit Edelstahlkonsolen an der Schachtwandung, wasserdicht und verschiebbar verschraubt. Baulänge entsprechend der Schachttiefe. Schachtkonus 1000/700 (Werkstoff PE-HD) Teleskopabdeckung Belastungsklasse A 15 (1,5 to) ohne Lastverteilerrahmen zur Aufnahme handelsüblicher Begu- Abdeckungen der Belastungskasse A 15. Belastungsklasse B 125 (12,5 to) oder D 400 (40 to.) mit Lastverteilerrahmen aus GGG zur Aufnahme handelsüblicher Begu- Abdeckungen der Belastungsklassen B,C oder D. ( Abdeckungen und Betonausgleichsringe sind bauseits zu stellen) Schachttiefe: 1 m bis 5 m Fabrikat: Anger Systemtechnik GmbH oder gleichwertiger Art Zulagepositionen seitlicher Zulauf DN 150 bis DN 300 wahlweise Ultra-Rib (DIN 16961), PE-HD (DIN 8074) oder KG (DIN 19534) Gefälle und Abwinklung gemäß Ausführungsplanung. Höhenversetzten Seitenanschluss DN 150-200 KG an Einsteigeschacht DN 1000 als Zulage zu Pos. 1 mittels Abzweigstutzen für den nachträglichen Einbau (Werkstoff PE) liefern und fachgerecht herstellen. Das Anschließen der Verbindungsleitung sowie zusätzliche Tiefbauarbeiten sind in diese Position mit einzurechnen. Höhe und Lage der Zuleitung sind aus den Planungsunterlagen zu entnehmen. Einsteigeschacht DN 1000 mit außenliegendem Absturz DN 150-200 KG gem. ATV-A 241 als Zulage zu Pos. 3 liefern und fachgerecht herstellen. Anschluß an das Steigrohr des Schachtes Mittels Abzweigstutzen für den nachträglichen Einbau (Werkstoff PE). Zusätzliche Tiefbauarbeiten sind in diese Position mit einzurechnen. Der Höhenversprung und die Rohrdimension des Absturzes sind den Planungsunterlagen zu entnehmen. Einsteigeschacht DN 1000 als Doppelrohrschacht für Regen- und Schmutzwasser Einsteigschacht, rund, lichte Weite 1000 mm, aus Kunststofffertigteilen gemäß EN 476 (DIN 19549) bzw. 1986 Teil 1 und statischem Nachweis zu Verkehrs-, Boden,- Grundwasserlasten sowie Auftriebsnachweis. Schachtboden, Steigrohr und Konus als Monolitbauwerk wasserdicht verschweißt. Schachtboden bestehend aus PE-HD. Schmutzwasserleitung Ein- und Auslauf im Schachtboden DN 150 bis DN 500 wahlweise Ultra-Rib (DIN 16961) PE-HD (DIN 8074) oder KG (DIN 19534) Regenwasserleitung Ein- und Auslauf tangential am Steigrohr mit Reinigungsöffnung DN 150 bis DN 400 wahlweise Ultra-Rib (DIN 16961), PE-HD (DIN 8074) oder KG (DIN 19534) Gefälle und Abwinklung gemäß Ausführungsplanung. Seitlicher Zulauf als Zulage. Steigrohr DN 1000 (DIN 16961) mit gerippter Außenwand und glatter Innenfläche (Werkstoff PE-HD) inkl. Steigleiter GFK mit Edelstahlkonsolen an der Schachtwandung, wasserdicht und verschiebbar verschraubt. Baulänge entsprechend der Schachttiefe. Schachtkonus 1000/700 (Werkstoff PE-HD) Zulagepositionen für Doppelrohrschacht Schmutzwasserleitung seitlicher Zulauf DN 150 bis DN 300 wahlweise Ultra-Rib (DIN 16961), PE-HD (DIN 8074) oder KG (DIN 19534) Gefälle und Abwinklung gemäß Ausführungsplanung. Zulagepositionen für Doppelrohrschacht Regenwasserleitung seitlicher Zulauf DN 150 bis DN 300 wahlweise Ultra-Rib (DIN 16961), PE-HD (DIN 8074) oder KG (DIN 19534) Gefälle und Abwinklung gemäß Ausführungsplanung. |
| --- | --- |