# Musterleistungsverzeichnis für das Kunststoffrohr UltraSolid PP SN12

| m | Hochbelastbares PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer), mit formschlüssig fixierten Dichtungen. Dichtheit bis min. 2,5 bar und einer Ringsteifigkeit von min. 12 kN/m² (SN12). Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in orange, RAL 8023 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610 sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen. Hersteller: Fabrikat: DN/OD 110 ( DN/OD 160 ( DN/OD 200 ( DN/OD 250 ( DN/OD 315 ( DN/OD 400 ( DN/OD 500 ( DN/OD 630 ( Baulänge 1 m ( Baulänge 3 m ( Baulänge 6 m ( |
| --- | --- |

| St | Bogen für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in orange, RAL 8023 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110-15° ( DN 110-30° ( DN 110-45° ( DN 110-88° ( DN 160-15° ( DN 160-30° ( DN 160-45° ( DN 160-88° ( DN 200-15° ( DN 200-30° ( DN 200-45° ( DN 200-88° ( DN 250-15° ( DN 250-30° ( DN 250-45° ( DN 250-88° ( DN 315-15° ( DN 315-30° ( DN 315-45° ( DN 315-88° ( DN 400-15° ( DN 400-30° ( DN 400-45° ( DN 400-88° ( DN 500-15° ( DN 500-30° ( DN 500-45° ( DN 500-88° ( DN 630-15° ( DN 630-30° ( DN 630-45° ( DN 630-88° ( |
| --- | --- |

| St | Abzweig für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in orange, RAL 8023 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110/110-45° ( DN 160/110-45° ( DN 160/160-45° ( DN 200/160-45° ( DN 200/200-45° ( DN 250/160-45° ( DN 250/200-45° ( DN 250/250-45° ( DN 315/160-45° ( DN 315/200-45° ( DN 315/250-45° ( DN 315/315-45° ( DN 400/160-45° ( DN 400/200-45° ( DN 400/250-45° ( DN 400/315-45° ( DN 400/400-45° ( DN 500/160-45° ( DN 500/200-45° ( DN 500/250-45° ( DN 500/300-45° ( DN 500/400-45° ( DN 500/500-45° ( DN 630/160-45° ( DN 630/200-45° ( |
| --- | --- |

| St | Doppelmuffe für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in orange, RAL 8023 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110 ( DN 160 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 315 ( DN 400 ( DN 500 ( DN 600 ( |
| --- | --- |

| St | Überschiebmuffe für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in orange, RAL 8023 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110 ( DN 160 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 315 ( DN 400 ( DN 500 ( DN 600 ( |
| --- | --- |

| St | Reduzierung für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in orange, RAL 8023 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 160/110 ( DN 200/160 ( DN 250/200 ( DN 315/250 ( DN 400/315 ( DN 500/400 ( DN 630/500 ( |
| --- | --- |

| St | Muffenstopfen für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in orange, RAL 8023 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110 ( DN 160 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 315 ( DN 400 ( DN 500 ( DN 630 ( |
| --- | --- |

# Musterleistungsverzeichnis für das Kunststoffrohr UltraSolid  Rain PP SN12

| m | Hochbelastbares PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer), mit formschlüssig fixierten Dichtungen. Dichtheit bis min. 2,5 bar und einer Ringsteifigkeit von min. 12 kN/m² (SN12). Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in blau, RAL 5005 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid Rain PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610 sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen. Hersteller: Fabrikat: DN/OD 110 ( DN/OD 160 ( DN/OD 200 ( DN/OD 250 ( DN/OD 315 ( DN/OD 400 ( DN/OD 500 ( DN/OD 630 ( Baulänge 1 m ( Baulänge 3 m ( Baulänge 6 m ( |
| --- | --- |

| St | Bogen für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in blau, RAL 5005 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid Rain PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110-15° ( DN 110-30° ( DN 110-45° ( DN 110-88° ( DN 160-15° ( DN 160-30° ( DN 160-45° ( DN 160-88° ( DN 200-15° ( DN 200-30° ( DN 200-45° ( DN 200-88° ( DN 250-15° ( DN 250-30° ( DN 250-45° ( DN 250-88° ( DN 315-15° ( DN 315-30° ( DN 315-45° ( DN 315-88° ( |
| --- | --- |

| St | Abzweig für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in blau, RAL 5005 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid Rain PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110/110-45° ( DN 160/110-45° ( DN 160/160-45° ( DN 200/160-45° ( DN 200/200-45° ( DN 250/160-45° ( DN 250/200-45° ( DN 250/250-45° ( DN 315/160-45° ( DN 315/200-45° ( DN 315/250-45° ( DN 315/315-45° ( DN 400/160-45° ( DN 400/200-45° ( DN 400/250-45° ( DN 400/315-45° ( DN 400/400-45° ( DN 500/160-45° ( DN 500/200-45° ( DN 500/250-45° ( DN 500/300-45° ( DN 500/400-45° ( DN 500/500-45° ( DN 630/160-45° ( DN 630/200-45° ( |
| --- | --- |

| St | Doppelmuffe für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in blau, RAL 5005 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid Rain PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110 ( DN 160 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 315 ( DN 400 ( DN 500 ( DN 600 ( |
| --- | --- |

| St | Überschiebmuffe für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in blau, RAL 5005 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid Rain PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110 ( DN 160 ( DN 200 ( DN 250 ( DN 315 ( DN 400 ( DN 500 ( DN 600 ( |
| --- | --- |

| St | Reduzierung für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in blau, RAL 5005 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid Rain PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 160/110 ( DN 200/160 ( |
| --- | --- |

| St | Muffenstopfen für PP-Vollwandrohr nach DIN EN 1852 aus füllstofffreien Polypropylen (Blockcopolymer). Dichtheit bis min. 2,5 bar Mit komplett durchgefärbter Rohrwandung in blau, RAL 5005 Hersteller: Anger Systemtechnik GmbH, Fabrikat: UltraSolid Rain PP SN12 oder gleichwertiger Art, liefern und gemäß der DIN EN 1610 (unter Verwendung aller möglichen Baustoffe für die Leitungszone gemäß der DIN EN 1610) sowie der Verlegeanleitung des Herstellers verlegen, als Zulage. Hersteller: Fabrikat: DN 110 ( DN 160 ( DN 200 ( |
| --- | --- |